## Slide 1: ВЛИЯНИЕ РАСТВОРОВ АГАРА ИЗ КРАСНЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ НА СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ТКАНИ, КОЖИ И БУМАГИ
Выполнила:
студентка 4 курса Баранова А.Е.
Научный руководитель:
к.х.н. доцент Осовская И.И.
Санкт-Петербург, 2022
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ

## Slide 2
Цель данной работы: разработать покрытия на основе агара для ткани, кожи и бумаги.
Объекты исследования: агар, искусственная кожа состоящая из 15% полиэфирного волокна, 60% полиуретана и 25% хлопка, ткани из 70% шерсти и 30% полиэстера.
Актуальность темы исследования в совершенствовании качества ткани, кожи и бумаги с использованием природного полимера агар-агара.
Практическая значимость: в улучшении яркости и блеска ткани, в проявлении рисунка кожи; в улучшении поверхностной проклейки бумаги.

## Slide 3
Агар-агар из морских водорослей

## Slide 4: Зависимость концентрации агара на время гелеобразования при температуре 25оС
Chart: Концентрация раствора, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 40 | 37 | 31 | 30 | 25 | 23 | 20 | 21 | 18 | 18

## Slide 5: Влияние агара на свойство поверхности ткани и кожи
Состав кожи:
15% полиэфирное волокно, 60% полиуретан и 25% хлопок
Состав ткани :
70% шерсть и
30% полиэстер

## Slide 6: Основные выводы
1.Установлено улучшение свойств исследуемых образцов: снижение сминаемости и улучшение блеска ткани, проявление рисунка кожи. Измеренный блеск покрытия составил 77%, без покрытия 53%.
2. Выдержка покрытия в воде не приводит к изменениям измеряемых показателей.
3. Раствор агара улучшает поверхностную проклейку бумаги.

## Slide 7: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!