## Slide 1
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО НАПЛАВЛЕНИЯ НИТИ
М.С. Болденкова
Тверской государственный университет, кафедра физики конденсированного состояния
Руководитель: А.В. Солнышкин
Введение
Полимеры с сегнетоэлектрическими свойствами такие, как поливинилиденфторид (PVDF) и сополимеры на его основе представляют большой интерес ввиду возможности сочетать их технологические свойства с высокими электрофизическими характеристиками. Целью настоящей работы являлось получение пленочных структур с использованием полимерной нити PVDF методом 3D-печати и исследование особенностей морфологии образцов и изучение пьезоэлектрических и пироэлектрических свойств.
Детали эксперимента
Выводы
Получены пленочные образцы, толщина которых варьировалась в пределах 20 – 30 мкм. Свежеприготовленные образцы пленок полимера в исходном состоянии не обладают униполярностью, о чем свидетельствует отсутствие пьезоэлектрического и пироэлектрического отклика. Для поляризации образцов использован метод поляризации электрическим полем коронного разряда.
Измерение пьезоэлектрических характеристик проводились статическим методом на основе определения накапливаемого заряда в процессе механического воздействия на образец при прямом пьезоэффекте. Исследования пироэлектрических свойств сегнетоэлектрических полимерных пленок были выполнены динамическим методом с использованием модулированного лазерного излучения.
Исследования свойств показали, что поляризованные образцы PVDF имеют значения пироэлектрического коэффициента =(0,26  0,02)104 Клм–2К–1, показателя качества /= (3,3  0,1)10–6 Клм–2К–1, пьезоэлектрического модуля d33  20  2 пКлН–1. Эти значения являются близкими к величинам пьезоэлектрического коэффициента и пироэлектрического модуля для пленок PVDF, полученных традиционными методами кристаллизации из раствора или расплава с последующей ориентационной вытяжкой и приложением высоких электрических полей.
Результаты исследования
Рис. 2. СЭМ изображение поверхности образцов: а) неполяризованного; б) поляризованного.
а)
б)
а)
Рис. 1. Схема установки по исследования пироэлектрической активности динамическим методом
Рис. 3. Пироэлектрические отклики образца при освещении сторон с выходом: а) "+" PS, б) "–" PS.
б)