## Slide 1: Супрамолекулярная природа низкоконцентрированных гидрогелей на основе аминокислоты L-цистеин, нитрата серебра и иодида калия
Научные руководитель:
Светлана Дмитриевна Хижняк
кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии
Александр Андреевич Баранник
Студент 3 курса
Химико-технологического факультета
Кафедры физической химии

## Slide 2: Цель:
Изучить супрамолекулярные гидрогели на основе аминокислоты L-цистеин, нитрата серебра и иодида калия синтезированные одностадийным способом.
2
Актуальность:
Новизна:
Гидрогели на основе биоактивных компонентов, обладают биосовместимостью, антимикробной активностью, благодаря которым находят применение в различных областях – биомедицина, фармакология, косметология и т.д. Так же это удобная модель для выполнения теоретических исследований.
Впервые осуществлён синтез супрамолекулярных гидрогелей на основе L-цистеина и AgNO3 с I- анионом по одностадийному методу.

## Slide 3
Вибрационная вискозиметрия
Зависимость вязкости гель-образцов от времени через 1, 7 и 14 дней после получения:
1- Cys:AgNO3 (1:1,5); KI:AgNO3 (1:6);
2- Cys:AgNO3 (1:1,8); KI:AgNO3 (1:7,3)

## Slide 4: УФ- спектроскопия
Электронные спектры образцов с различным соотношением KI:Ag+
Электронные спектры образцов с различными соотношениями Cys:Ag+ и KI:Ag+
Электронные спектры образцов с различным соотношением Cys:Ag+

## Slide 5: ДСР
5
Распределение частиц по размерам в различных системах в зависимости от времени
Cys:AgNO3 (1:1,5); KI:AgNO3 (1:6)
Cys:AgNO3 (1:1,7); KI:AgNO3 (1:6,7)
1/2
Cys:AgNO3 (1:1,8); KI:AgNO3 (1:7,3)
Cys:AgNO3 (1:2); KI:AgNO3 (1:8)

## Slide 6: СЭМ и ПЭМ
Снимки образца с содержанием: Cys:AgNO3 (1:1,8); KI:AgNO3 (1:7,3)

## Slide 7
Снимок СЭМ образца:
Cys:AgNO3 (1:1,8); KI:AgNO3 (1:22)
Снимок СЭМ образца:
Cys:AgNO3 (1:1,8); KI:AgNO3 (1:5,5)

## Slide 8: Выводы
1. Установлено, что при определенных условиях – концентрации: ССys = 3,0 мМ; СAgNO3 = 4,5 – 6,0 мМ; СKI = 0,75 мМ; и молярном соотношении исходных компонентов CAgNO3/CCys = 1,5; 1,67; 1,83; 2,00 возможно формирование супрамолекулярного гидрогеля на основе нитрата серебра, L-Сys и иодидов щелочных металлов одностадийным способом; 2. Прочность и устойчивость во времени супрамолекулярных гидрогелей на основе нитрата серебра, L-Сys, и иодид-аниона, полученных одностадийным способом, зависит от содержания нитрата серебра; 3. Высокая стабильность образцов гидрогелей, полученных одностадийным способом, можно объяснить формированием более коротких супрамолекулярных цепочек, возникающих за счет высокого сродства галогенид-иона к серебру. Такая фрагментированность цепочек создает больше точек зацеплений, что упрочняет гель.

## Slide 9
Баранник А.А Формирование супрамолекулярных гидрогелей под влиянием иодид-иона в L-цистеин-AgNO3 системах // XХVII Каргинские чтения: тезисы докладов. Всероссийская научнотехническая конференция молодых учёных «Физика, химия и новые технологии», посвященная Году науки и технологий 1-2 апреля 2021 г. / – Тверь: Тверской государственный университет, 2021. С. 28
Баранник А.А., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Супрамолекулярная природа низкоконцентрированных гидрогелей на основе аминокислоты L-цистеин, нитрата серебра и иодида калия // Кластер конференций 2021 : тезисы докладов (г. Иваново, Россия, 20–24 сентября 2021 г.) / Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук [и др.]. – Иваново, 2021. С. 372–373.
Список публикаций

## Slide 10: Методы исследования
Вибрационная вискозиметрия
(Вискозиметр SV-10 фирмы «A&D Company»)
УФ-спектроскопия
(Спектрофотометр «Evolution Array» фирмы «Thermo Scientific»)
Динамическое светорассеяние (ДСР)
(Лазерный анализатор Malvern Zetasizer Nano)
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)
(Сканирующий электронный микроскоп «JEOL JSM-6610 LV»)
10
Приложение

## Slide 11: Вибрационная вискозиметрия
Диаграмма зависимости вязкости от времени для образцов 1-4;
1-Cys:AgNO3 (1:1,5); KI:AgNO3 (1:6);
2-Cys:AgNO3 (1:1,7); KI:AgNO3 (1:6,7);
3-Cys:AgNO3 (1:1,8); KI:AgNO3 (1:7,3);
4-Cys:AgNO3 (1:2); KI:AgNO3 (1:8)
Приложение

## Slide 12
Приложение