## Slide 1: ВЛИЯНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА И ВИСМУТА НА ПРОВОДИМОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НИОБАТА НАТРИЯ
В работе исследовались электрофизические свойства образцов керамики на основе ниобата натрия (NN), легированной Fe и Bi, которые были получены по традиционной керамической технологии. Концентрация примеси составила 10 мол. %. Спекание проводилось при температуре 1100oC. Измерения ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь выполнялись на фазочувствительном измерителе Вектор-175 при температурах 30-655oC и на частотах 10-1-106 Гц. Микроструктура изучалась с помощью растрового электронного микроскопа JEOL 6610 LV, кристаллическая – на дифрактометре Дрон-3.
В керамике, легированной железом (NNF), зёрна по форме близки к сферическим с чётко выраженными ступеньками роста, они плотно упакованы и имеют средний размер порядка 3 мкм. В керамике, легированной висмутом (NNB), зёрна близки к кубической форме без чётко выраженных ступенек роста, очень плотно упакованы и их размер порядка 1,6 мкм. Согласно полученным дифрактограммам в обоих случаях керамика однородна по составу и имеет орторомбически искаженную структуру перовскита.
Максимум на температурной зависимости диэлектрической проницаемости на 1 кГц у образца NNF наблюдается при 600оС, у NNB – при 260оС. По полученным результатам были сделаны выводы, что образцы с железом имеют значение действительной части комплексной диэлектрической проницаемости в максимуме порядка 30000, а образцы NNB - 2000, но и потери у NNF больше. Это приводит к разнице в величине удельной проводимости в области высоких температур (NNF -10-2 Ом-1м-1, NNB – 10-3 Ом-1м-1). Высокую проводимость в обоих случаях можно объяснить формированием нестехиометрической структуры, характеризующейся наличием кислородных вакансий, что связано с разницей в валентности Nb5+ и Bi3+, Fe3+. Вместе с тем катионы висмута в два раза превосходят по размеру катионы железа, что приводит к понижению проводимости.
Авторы: Оспельников Н.М., Барабанова Е.В.
Рисунки 3; 4 Зависимость удельной электропроводимости от частоты
1) (NaFe0.1Nb0.9O3 )
2) (NaBi0.1Nb0.9O3 )
4) (NaBi0.1Nb0.9O3 )
3) (NaFe0.1Nb0.9O3 )
Рисунки 1;2 Зависимость действительной части комплексной диэлектрической проницаемости от температуры