## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКОГО И МАГНИТООБЪЕМНОГО ЭФФЕКТОВ СОЕДИНЕНИЙ RCo2 В ОБЛАСТИ МАГНИТНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Ракунов Павел Андреевич
Кафедра физики конденсированного
состояния
02
Рисунок 1. Температурные зависимости магнитокалорического эффекта DyCo2
Рисунок 2. Температурные зависимости продольной магнитострикции DyCo2
Рисунок 3. Температурные зависимости поперечной магнитострикции DyCo2
Соединения RCo2 (R – редкоземельный элемент) могут испытывать фазовый переход первого рода из парамагнитного в ферромагнитное состояние в некотором критическом магнитном поле, он также может быть индуцирован внешним магнитным полем в некотором температурном диапазоне вблизи Тс . Такие особенности данного класса соединений оказывают влияние на магнитные, тепловые, структурные свойства данных соединений, что делает их интересным для исследования данных свойств в области фазового перехода.
В работе представлены результаты измерений магнитокалорического эффекта соединения DyCo2 в магнитном поле 1,85 Тл ( рисунок 1), а также температурные зависимости продольной и поперечной магнитострикции (рисунок 2, 3). Анализ результатов показывает, что зависимости имеют λ-образный пик при температуре 142 К, что соответствует температуре фазового перехода соединения DyCo2.