## Slide 1
Степанов Валерий Сергеевич
ОПТИЧЕСКИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ В КРИСТАЛЛАХ ПАРАТЕЛЛУРИТА, ВЫРАЩЕННЫХ ИЗ РАЗНОГО ИСХОДНОГО ВЕЩЕСТВА
ФГБОУ ТвГУ, Кафедра прикладной физики
Научный руководитель: Каплунов И.А.
Оптические приборы и устройства, применяемые в различных отраслях промышленности, в зависимости от области применения и типов взаимодействия работают в широком диапазоне длин волн электромагнитного излучения. Чувствительность, пространственное и спектральное разрешение и помехоустойчивость приборов зависят от качества материала, используемого в качестве световодов. Оптические характеристики оптических элементов зависят от поверхности, шлифовки и условий роста. Однако немаловажным параметров является чистота исходного материала из которого выращивается монокристалл.
Монокристаллы парателлурита обладают относительно малым коэффициентом поглощения в видимом и ИК диапазонах и являются наиболее подходящим материалом для использования в терагерцовых технологиях. В данной работе использовались образцы, выращенные из вещества ХЧ (рис.1 а), ОСЧ (рис.1 б) и выращенные в Ужгороде (рис.1 в) и Китае (рис.1 г)
Изохромы (рис.2) на коноскопических картинах, полученных на монокристаллах парателлурита, выращенных из вещества ОСЧ(а) и в Ужгороде(б), минимально искажены, что соответствует минимальному влиянию дефектов на оптическое качество световодов.
Для оценки оптической однородности использовался метод коноскопии, позволяющий выявить оптические аномалии и определить степень искажения оптической индикатрисы в монокристаллах парателлурита, выращенных из различного вещества.
а | б | в | г
а | б
Рис.1 Внешний вид оптических элементов
Рис.2 Коноскопические изображения, полученные на монокристаллах парателлурита
Искажение изохром полученных коноскопических картин на монокристаллах парателлурита (рис.3), выращенных из вещества ХЧ(а) и в Китае(б), указывает на наличие крупных оптических аномалий, что снижает возможности их применения в высокоточных акустооптических устройствах.
а | б
Рис.3 Коноскопические изображения, полученные на монокристаллах парателлурита