## Slide 1
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА ЛЮТЕЦИЯ С ГЕПАРИНОМ
Автор: Скобин М.И.
Руководитель: к.х.н., доцент М.А. Феофанова
Гепарин (H3Hep) является эффективным и нетоксичным антикоагулянтом и имеет широкое распространение в медицинской практике. Высокомолекулярный гепарин – это гликозаминогликан, состоящий из вариабельно сульфатированного повторяющегося дисахаридного звена, представляющее собой дисахарид уроновая кислота–(1→4)-D-глюкозамин (рис. 1). Рис. 1. Структурная формула мономерного дисахаридного звена гепарина. Наличие в структуре полимерной цепи гепарина большого количества кислородсодержащих донорных группировок (сульфатные и карбоксильные группы, гликозидные атомы кислорода, гидроксильные группы), а также сульфамидных групп определяет широкие координационные возможности этого соединения. Известно, что гепарин образует комплексы с катионами d- и f-элементов. Поскольку соли лантаноидов также обладают антикоагулянтным действием, предполагается, что комплексы лантаноидов с гепарином могут обладать повышенной фармакологической активностью вследствие синергизма компонентов. Целью данной работы было исследование усточивости комплексного соединения [LuHep∙4H2O]n и способа координации мономерного звена гепарина с ионом лютеция (III). | Для достижения цели автору было необходимо решить следующие задачи: Определить модель химических равновесий для системы LuCl3 – Na3Hep – H2O и рассчитать устойчивость комплексной формы [LuHep] методом математического моделирования на основе данных pH-метрии. Установить для твердого образца способ координации мономерного звена гепарина с лантаноидом методом ИК-спектроскопии. По данным синхронного термического анализа (ТГ и ДСК) рассчитать количество молекул внутрисферной воды. Комплексообразование в системе LuCl3 – Na4Hep – H2O исследовалось методом рН-метрического титрования. Раствор, содержащий LuCl3 и {Na3Hep}n на фоне 0.15 моль/л титровали раствором HCl. При этом принимали допущение, что каждое мономерное звено макромолекулы гепарина ведет себя как обычный низкомолекулярный анион. Константы протонирования рассчитывали из усредненной кривой, используя следующую модель равновесий: . Учитывается только одна константа протонирования Hep3–, соответствующая протонированию карбоксилатной группы. Для сульфатной и сульфаминатной групп константы протонирования рН-метрическим методом не определяются. В результате расчета было установлено образование среднего комплекса с соотношением Lu : Hep = 1 : 1 и получено значение lgβ([LuHep]) = 4.223 ± 0.025. | Исследование твердого комплекса {LuHep}n методом ИК-спектроскопии показало смещение полос карбоксилатной (νas(C=O), νs(C=O)), сульфатной и сульфаминатной групп (νas(S=O), νs(S=O)) по сравнению с аналогичными группами в спектре соли {Na3Hep}n. Координация карбоксилатной группы осуществляется сразу через два атома кислорода (смещение νas(C=O) и νs(C=O) в одну сторону). Смещение полос в комплексе гепарина объясняется координацией атомов кислорода с лютецием. Методом синхронного термического анализа установлено наличие четырех молекул кристаллогидратной воды. Автор предполагает, что координационное число лютеция в комплексном соединении [LuHep∙4H2O]n не менее 8. На основании экспериментальных данных ИК-спектроскопии, pH-метрии и синхронного термического анализа предлагается следующая структура комплекса (рис. 2). Рис. 2. Структурная формула комплекса мономерного дисахаридного звена гепарина с ионом лютеция.
H+ + OH– ⇔ H2O
Hep3– + H+ ⇔ HHep2–
Lu3+ + Hep3– ⇔ NdHep