## Slide 1
Объекты исследования
нитрит
серебра
УФ-СПЕКТРОСКОПИЯ («Evolution Array», Thermo Scientific), ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ («Vertex 70», Bruker), ДИНАМИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА+ДЗЕТА ПОТЕНЦИАЛ (УКАЖИ СВОЙ ПРИБОР) ( СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ (СЭМ) («JEOL JSM-6610LV», Япония), ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ («Oxford INCA Energy 350», Япония).
L-ЦИСТЕИН И N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИН КАК БИОВОССТАНОВИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕЛЬ-СПРЕЯ, СОДЕРЖАЩЕГО КЛАСТЕРЫ И НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА
L-цистеин
(ЦИС)
СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
Цветкова В.А.1, Вишневецкий Д.В.1
1Тверской государственный университет
E-mail: rickashet@yandex.ru
AgNO2
Методы исследования
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ВЫВОДЫ
Исследования в области молекулярной самосборки продолжают притягивать внимание ученых со всего мира. Это связано с многообразием возможных структур, которые формируются в ходе самоорганизации, а соответственно и их различными конечными свойствами. Недавно коллектив авторов из ТвГУ открыл новейшую супрамолекулярную гель-систему, содержащую наночастицы серебра (НЧС), используя один из подходов зеленых нанотехнологий [Soft Matter. 2020. 16. 9669-9673; Soft Matter. 2022. In Print]. Были получены первые результаты и выдвинут возможный механизм самоорганизации, а также показаны некоторые биоактивные свойства гелевой композиции. В настоящей работе мы продвинулись дальше в понимании механизма процесса в данной системе. Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 21-73-00134 на оборудовании ЦКП ТвГУ.
Установлено, что химическая природа аминокислоты существенно влияет на возможность получения одновременно тиксотропного геля и наночастиц серебра в его матрице. Это характерно для системы с L-цистеином и не характерно для системы с N-ацетил-L-цистеином. Изменение концентрации исходных компонентов и их соотношения позволяет контролировать конченые важные характеристики системы: вязкость, стабильность, дисперсность, форма и размеры НЧС, величина заряда, концентрация НЧС и индекс полидисперсности. Система может стать перспективной для целей медицины, катализа.
N-ацетил-L-цистеин
(НАЦ)
ЦИС/AgNO2
(желто-бурые гели)
НАЦ/AgNO2
(бесцветные растворы)
Наличие свободной амино-группы оказывает основное влияние на возможность формирования одновременно НЧС и гель-формы.
ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ САМОСБОРКИ
Свободная амино-группа вступает в реакцию диазотирования с нитрозоний ионом, формирующимся в кислой среде из азотистой кислоты, в результате образуется гидрокси-группа.
R = H2CCH(NH3+)(COOH)
R’ = H2CCH(OH)(COOH)
pH ≤ 3.0
Soft Matter. 2020. 16. 9669-9673.
Длина волны, нм.
Поглощение
Плазмонный резонанс НЧС
Плазмонный резонанс НЧС
Аминокислота/Ag+ комплексы
Аминокислота/Ag+ комплексы
415 нм
415 нм
280 нм
280 нм
111
200
220
311
+28 мВ
-21 мВ
Увеличение концентрации исходных компонентов