## Slide 1
Щербакова Д.В.1, Потапенкова Т.В. 1, Вишневецкий Д.В. 1
1Тверской государственный университет
E-mail: rickashet@yandex.ru
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В СИСТЕМЕ L-ЦИСТЕИН/AgNO2/ВОДА
Актуальность: Недавно коллектив авторов ТвГУ осуществил синтез композиции, содержащей наночастицы серебра (НЧС), равномерно распределенные в матрице супрамолекулярного геля [Ref.: D.V. Vishnevetskii, A.R. Mekhtiev, T.V. Perevozova, D.V. Averkin, A.I. Ivanova, S.D. Khizhnyak and P.M. Pakhomov. Soft Matter. 2020. 16. 9669-9673. doi.org/10.1039/DOSM01431A]. Были изучены основные закономерности самосборки в данной системе и ее некоторые биоактивные свойства. В настоящей работе было исследовано влияние концентрации исходных компонентов водной системы – L-цистеина и нитрита серебра (AgNO2), а также их соотношения, на процесс самосборки с их участием. Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 21-73-00134 на оборудовании ЦКП ТвГУ.
Мотивация и объекты исследования:
УФ-спектроскопия:
Сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия:
Элементный анализ:
ЦСР
ЦСР-ДНК
0,1-0,9
ДНК
Фотографии растворов и гелей на основе L-цистеина и AgNO2 при концентрации исходных компонентов 0.001 (а), 0.025 (b) и 0.05 М (с) при молярных соотношениях 1.0/1.0 (1) и 1.00/1.25 (2)
Ref.
Прозрачный гель
Желтый гель
Исчезновение плазмонного резонанса НЧС
Появление плазмонного резонанса НЧС
СпектрСЭМ | Элементы |  |  |  |  | 
 | C | N | O | S | Ag | 
Осадок |  |  |  |  |  | 
Спектр 1 | 10.28 | 11.43 | 5.75 | 8.23 | 64.31 | 
Спектр 2 | 17.36 | 9.05 | 11.31 | 7.24 | 55.04 | 
Спектр 3 | 16.88 | 12.32 | 12.26 | 6.41 | 52.12 | 
Прозрачный гель |  |  |  |  |  | 
Спектр 1 | 7.09 | 0.83 | 4.42 | 0.13 | 1.09 | 
Спектр 2 | 6.16 | 3.14 | 5.33 | 0.12 | 3.17 | 
Спектр 3 | 4.09 | 3.74 | 6.24 | 0.12 | 18.00 | 
Спектр 4 | 3.21 | 1.87 | 2.46 | 0.14 | 0.94 | 
Спектр 5 | 4.74 | 1.29 | 3.54 | 0.22 | 1.97 | 
Спектр 6 | 5.79 | 3.78 | 4.86 | 0.03 | 3.45 | 
Желтый гель
Прозрачный гель
Осадок
Характерные кольца и рефлексы кристаллической фазы НЧС
Отсутствие колец и рефлексов кристаллической фазы НЧС
Желтый гель
Прозрачный гель
a
b
c
Notes: Методом вибрационной вискозиметрии проведены количественные измерения вязкости гидрогелей, установлено соответствие между прочностными и реологическими свойствами системы. Также установлено соответствие между процессами самоорганизации и падением значений электропроводности в системе. Полученные данные свидетельствуют о росте размеров фрактальных кластеров из супрамолекулярных цепей меркаптида серебра в ходе созревания ЦСР и образовании пространственной гель-сетки при введении хлоридов металлов. Доказано, что с увеличением концентрации электролита в воде наблюдается линейный рост значения удельной электропроводности в результате увеличения количества свободных диссоциированных ионов в исследуемом постоянном объеме образца. Однако, при добавлении электролита в таких же концентрациях не в воду, а в ЦСР наблюдается