## Slide 1
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра химии и технологии полимеров
Никонова И.Н.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Лагусева Е.И.
АНАЛИЗ ЖИРНОАРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИАМИДОВ МЕТОДОМ ТЕРМОГРАВИМЕТРИИ
XXVIII Каргинские чтения
Всероссийская научно-техническая конференция молодых учёных «Физика, химия и новые технологии»
Тверь, 31 марта – 1 апреля 2022 года
1  осушитель; 2  калорифер; 3  форсуночный смеситель; 4  плавитель ХАТК; 5  шестерёнчатый насос;
6, 11  ротаметры; 7  испаритель-перегреватель; 8  двухступенчатая реакционная камера; 9  смеситель;
10  центробежный насос; 12  подогреватели диамина; 13  пеногаситель; 14  колонка; 15  холодильник-конденсатор; 16  каплеотбойник; 17  атмосферная свеча; 18  фильтр-приёмник; 19  центрифуга; 20  тара
На установке газожидкостной поликонденсации (рис. 1) получено более двух десятков полимеров класса полиамидов, из которых наибольший интерес представляют гомо- и сополиамиды с ароматическими ядрами в цепи.
Анализируемые полимеры получены при оптимальных режимах в 2-х ступенчатой конфузорно-диффузорной реакционной камере (рис. 2).
Рисунок 1 - Установка газожидкостной поликонденсации
6Т (полигексаметилентерефталамид)
6И (полигексаметиленизофталамид)
6ИТ (сополиамид гексаметилендиамина, изо- и терефталоилхлорида)
Рисунок 4 – Прибор «Thermoscan-2»
а – пустая кювета; б – кювета с навеской; в – кювета после термодеструкции навески (полиамид 6И)
Рисунок – 5 Кюветы для исследуемых образцов
Термограмма полиамида 6Т
Плавление сопровождается интенсивным окислением при 180-200 °С. При данной температуре происходит изменение массы навески (верхняя кривая) до полного окисления и улетучивания части вещества, при этом на кривой ТГА появляется «подъем», который свидетельствует о тепловом эффекте.
Установка для дифференциально-термического (ДТА) и термогравиметрического (ТГА) анализа «Thermoscan-2» используется для измерения температуры, теплоты процессов и величины потери веса образца при нагреве с постоянной скоростью при кристаллизации, испарении, полиморфных превращениях, плавлении, разложении, химических и других реакциях, связанных с поглощением или выделением тепла.
Термограмма полиамида 6И
При температуре 270 C происходит начало плавления образца вплоть до температуры 375 C, при достижении которой полимер деструктурирует с интенсивной потерей массы. Образец содержит большое количество влаги.
Термограмма полиамида 6ИТ-20
Плавление начинается при температуре 200 °С. Потеря массы идёт равномерно, что говорит о медленном разложении полиамида по достижении им температуры деструкции. Образец содержит некоторое количество влаги.
Термограмма полиамида 6ИТ-60
Потеря массы при нагревании практически на всём участке равномерна, интенсивная потеря началась при температуре 350 C, что говорит о начале деструкции полимера. Температура плавления, судя по кривой ДТА, равна 230 C. Образец также содержит влагу, но в меньшем количестве.
Термограмма полиамида 6ИТ-80
Температура плавления лежит в пределах 230 °С. Потеря веса равномерна вплоть до достижения температуры термодеструкции (330-350 °С ). Образец содержит влагу.
Термический анализ жирноароматических полиамидов 6Т и 6И, а также сополиамидов 6ИТ-20, 6ИТ-60, 6ИТ-80, полученных газожидкостной поликонденсацией, проводился на дериватографической установке «Thermoscan-2» (рис. 4, 5).
.
Процесс формования фибридов известными промышленными способами требует применения больших количеств органического растворителя, осадителя, создания производственных мощностей по регенерации последних, характеризуется высокими капиталовложениями и эксплуатационными затратами, низкой производительностью труда.
В разработанном процессе отсутствует органический растворитель, что и определяет актуальность работы.
Изучение свойств полимеров предопределит новые области применения полимеров, получаемых методом газожидкостной поликонденсации.
Каждый последующий анализ проводился после остывания нагревательного кожуха до комнатной температуры во избежание некорректной скорости нагрева образца.
Основными интересующими результатами данного анализа являются температуры плавления и температуры разложения.
Рисунок 2 - 2-х ступенчатая конфузорно-диффузорная
реакционная камера
Реакционная
масса
Диамин
Конфузор
I ступени
Конфузор
II ступени
Диффузор
Кольцевая
щель
Диамин
Фталоилхлорид
Термические характеристики полигексаметилентерефталамида свидетельствуют о плавлении с разложением, сопровождающемся интенсивным окислением при 270-375 C.
Термические характеристики полигексаметилентерефталамида свидетельствуют о плавлении, сопровождающемся интенсивным окислением в пределах 180-200 °С , при этом на кривой ТГА появляется «подъем», который свидетельствует о тепловом эффекте.
Сополиамид 6ИТ-20, 6ИТ-60, 6ИТ-80 имеют «переходное» состояние как по структуре, так по поведению термограмм: 6ИТ-20, содержащий 20% изофталоиловых остатков, имеет начало плавления 200C; 6ИТ-60, 6ИТ-80 , содержащие соответственно 60 и 80 %, имеют начало плавления 230C с дальнейшим разложением в пределах 330-350 °С .
Все образцы перед испытанием были высушены по постоянной массы, однако все термограммы показали наличие влаги. Это связано с гигроскопичностью полиамидов.
Полиамид 6И
Полиамид 6Т
Рисунок 3 - Фото- и микрофотографии полиамидов
6И и 6Т
Полиамид 6И
Полиамид 6Т
Параметры проведения анализа: нагрев образцов производился до температуры 400 C; скорость нагрева 10 C/мин, поскольку увеличение её на 1 шаг (до 20 C/мин) приводит к смещению и размытию кривой ДТА; масса навески 0,1 г.