## Slide 1
СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Цель: СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Тверской государственный университет
Кафедра физической химии
Докладчик: Д.М. Стычинский
Научный руководитель: С.Д. Хижняк
УФ спектры водных экстрактов после добавления AgNO3 : 1)Чистотел обыкновенный, 2)Крапива двудомная, 3)Мелима лечебная, 4)Мята перечная, 5)Шалфей лечебный, 6)Тимьян ползучий
Вывод: изучение эффективности синтеза НЧС использованием водных экстрактов лекарственных растений и оценка их стабильности во времени с помощью метода УФ спектроскопии могут быть использованы для разработки способа биобезопасного и экологически чистого производства наночастиц серебра.
Название растения | Спустя 5 минут |  | Спустя 1 час |  | Спустя 3 дня |  | Спустя 7 дней |  | Спустя 1 месяц | 
 | A | λ | A | λ | A | λ | A | λ | A | λ
Чистотел обыкновенный | 0.1 | 426 | 0.17 | 450 | 0.51 | 463 | 0.57 | 467 | 0.67 | 470
Крапива двудомная | 0.1 | 410 | 0.45 | 424 | 0.98 | 425 | 1 | 425 | 1.2 | 425
Мелиса лечебная | - | - | 0.15 | 432 | 0.99 | 450 | 0.96 | 450 | 1.45 | 451
Мята перечная | - | - | 0.5 | 439 | 2.3 | 446 | 2.8 | 446 | 3 | 404
Шалфей лечебный | - | - | - | - | 0.58 | 442 | 0.66 | 442 | 1 | 440
Тимьян ползучий | - | - | - | - | 1.04 | 446 | 1.15 | 445 | 1.92 | 438
Для исследования образцы растений были высушены естественным путем, измельчены; водные экстракты приготовлены в термобане при температуре 700С, (12 час). После к 0.1 мл водного экстракта образца добавляли 0.1 мл раствора AgNO3 с концентрацией 0,01 М и через определенные промежутки времени регистрировали спектры.