## Slide 1
Сальникова К.Е.
salnikova.k.e@yandex.ru
Научные руководители: д.х.н., профессор Матвеева В.Г., д.т.н., доцент, Молчанов В.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ Ru/ПОЛИМЕРНОГО КАТАЛИЗАТОРА ПРИ ГИДРИРОВАНИИ ФУРФУРОЛА ДО ФУРФУРИЛОВОГО СПИРТА

## Slide 2
Актуальность исследования
В данной работе описаны свойства рутениевых катализаторов на основе сверхсшитого полистирола (PS) для жидкофазного гидрирования фурфурола в фурфуроловый спирт.
Новизна работы заключается в сравнении структуры, морфологии и каталитических свойств сверхсшитых полистирольных стабилизированных наночастиц RuО и RuO2.
Установлено, что конверсия фурфурола и селективность к фурфуриловому спирту зависят от вида Ru в катализаторе.
Данное исследование направлено на обеспечение высокой эффективности преобразования биопроизводных соединений в ценные химические вещества.

## Slide 3
а - кривые МУРР для частиц RuOx и для частиц Ru после восстановления, нанесенные на сверхсшитый полистирол;
б - объемное распределение Ru-содержащих частиц по размерам
а
б
Малоугловое рентгеновское рассеяние (МУРР)

## Slide 4
Изображения ПЭМ для катализатора Ru-PS
Гистограммы распределения частиц Ru по размерам на (а) по данным ПЭМ и на (б) пересчитанное объемное распределение и сравнение с распределением по данным МУРР
а
б
а
б
Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)

## Slide 5
а
б
Стабильность рутениевого катализатора в десяти циклах (30 ч)
Зависимость конверсии фурфурола (а) и селективности фурфурилового спирта (б) от времени реакции в присутствии рутениевых катализаторов
Конверсия и селективность

## Slide 6
Благодарности: данная исследовательская работа была профинансирована программой «УМНИК-2018» (50098) и РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90049.
Заключение
Сравнение каталитических свойств Ru-содержащих катализаторов показало, что катализатор с наночастицами Ru показал более высокие значения конверсии фурфурола и селективности к фурфуриловому спирту. Наночастицы Ru, вероятно, ответственны за образование каталитически активных центров селективного гидрирования фурфурола в фурфуриловый спирт.
Сочетание высокой производительности и повышенной стабильности делает этот катализатор перспективным для дальнейшего применения в топливно-энергетических отраслях.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ