## Slide 1
ДЕОКСИГЕНИРОВАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Тверской Государственный Технический Университет
Рудь Д.В.
Научный руководитель: к.х.н., доцент Степачёва А.А.
Преимущества использования сверхкритических флюидов
Относительно низкая температура реакции
Отсутствие необходимости использования дополнительного водорода
Относительно низкая критическая точка
Легкое отделение
Низкая стоимость
Промывка и сушка
1г СПС MN270 +прекурсор +0,1
1г СПС MN270 +прекурсор +0,1 〖𝑁𝑎〗_2 〖𝐶𝑂〗_3+15 мл воды
Нагрев до 200⁰С под давлением азота 6Мпа
Синтез
Охлаждение и фильтрация
Промывка водой
сушка
Промывка и сушка
Нагрев до 200⁰С под давлением азота 6Мпа
Синтез
Охлаждение и фильтрация
Промывка водой
сушка
Температура | 270⁰С
Давление | 3 МПа
Концентрация стеариновой кислоты | 0,1 моль/л
Масса катализатора | 0,6 г
Растворитель Гексан:изопропиловый спирт | Селективность целевого продукта % | Конверсия стеариновой кислоты,%
50:50:00 | 0,06 | 99,97
75:25:00 | 0,07 | 99,92
100:00:00 | 6,22 | 15,58
0:100 | 0 | 100
Условия проведения процесса
Мультиреакторная система Parr 5000
Зависимость скорости деоксигенирования от скорости перемешивания
Схема лабораторной установки для синтез катализатора
В сверхкритическом растворителе наблюдалось образование - углеводородов
При использовании чистого н-гексана реакция протекает по механизму деоксигенирования, а при добавлении пропанола-2 начинается процесс этерификации