## Slide 1
Вольтамперометрические характеристики нанесенных на электроды окислительно-восстановительных ферментов
Туманов Г.А., Лакина Н.В.
Кафедра Биотехнологии , химии и стандартизации, Тверской государственный технический университет, 170026, г. Тверь, наб. А.Никитина, 22
Одним из перспективных процессов в сфере энерго- и ресурсосберегающих технологий, является создание эффективных биосенсоров и биотопливных элементов с использованием ферментов. Чаще всего применяются окислительно-восстановительные ферменты , такие как глюкозооксидаза (GOx), иммобилизованная в качестве катализатора на аноде для окисления глюкозы в глюконолактон, в то время как ее высвобождаемые электроны и протоны восстанавливают кислород с образованием воды при катоде с иммобилизованной пероксидазой (HRP). В данной работе исследование модифицированных электродов проводилось с помощью потенциостата-гальваностата Р40Х.
.
Включение биоанода в глюкозный биотопливный элемент обеспечивает высокую плотность тока 630 мкА * см-2 и максимальную плотность мощности 530 мкВт / см2 при 0,85 В.
Система демонстрирует хорошие результаты по выходной мощности и стабильности работы, однако требует дальнейшего исследования для повышения эффективности.
На аноде проводная GOх потребляет глюкозу, а вовлеченные электроны переносятся на электрод медиатором нафтохинона. Непроводящий GOх на аноде потребляет глюкозу и восстанавливает кислород до перекиси водорода. Затем H2O2 направляется на катод и восстанавливается в воду с помощью HRP с использованием электронов, перенесенных из MCУНТ.
.
Эффективность комплекса GOx:HRP
Схема потоков реагента через биотопливную камеру
Хроноамперометрия электродов
Наглядная демонстрация того, как HRP на катоде извлекает выгоду из
образующейся вредной Н2О2
Вольтамперометрическая характеристика биокатода
Изменяя концентрацию глюкозы, можно контролировать выходной ток на биокатоде и доводить его до уровня биоанода.
Оценка работы БТЭ
Операционная стабильность БТЭ была оценена при постоянной нагрузке. На рисунке показана выходная мощность за 1 час работы при 0,8 В.